江苏省质量协会

团体标准《微创钻芯法混凝土抗压强度检测技术标准》编制说明

1 项目背景

（一）省内外相关产业发展基本情况

江苏省是全国建筑大省，2024 年全省建筑业总产值突破 4.5 万亿元，既有建筑存量超 50 亿平方米，其中建成 20 年以上的老旧建筑约 12 亿平方米。随着城市更新、既有建筑改造加固、工程质量纠纷鉴定等工作的全面推进，建筑混凝土强度检测需求呈爆发式增长。目前省内从事工程质量检测的机构超 300 家，混凝土强度检测占结构检测业务总量的 60% 以上。

全国范围内，传统钻芯法检测混凝土强度已成为行业主流技术，依据 CECS03:2007 和 JGJ/T384-2016 标准，普遍采用 75mm、100mm 直径芯样。但近年来，随着泵送混凝土的全面普及，粗骨料粒径普遍控制在 25mm 以下，为小直径芯样检测技术的应用创造了基础条件。

（二）行业存在的突出问题

传统检测方法破坏性大：75mm、100mm 直径芯样对建筑构件损伤显著，尤其是装修完成的既有建筑，取样后修复难度大、成本高，业主接受度低，导致检测布点受限，无法全面反映混凝土真实强度分布。

技术标准存在空白：国内外仅见小直径芯样检测的相关学术论文，尚未形成统一的检测方法、数据处理和强度推定标准，各检测机构自行探索，检测结果缺乏可比性和权威性。

数据离散性问题未解决：小直径芯样受粗骨料影响较大，强度检测值离散性高于传统芯样，缺乏科学的数理统计修正方法和换算系数，限制了其工程应用。

（三）相关技术成熟度及发展前景

目前，小直径芯样检测技术处于实验室研究向工程应用转化的关键阶段。国内多家科研机构和检测企业已开展初步探索，证实了 20mm、35mm 直径芯样检测混凝土强度的可行性。

本课题组自 2020 年起开展相关技术研究，已完成前期预实验，验证了通过大样本统计弥补数据离散性的技术路线。计划通过 40 余万个试验数据，建立不同强度等级、不同骨料粒径下小直径芯样与 75mm 标准芯样的强度换算关系，技术成熟度高。

未来，微创化、无损化是建筑检测技术的核心发展方向。本标准的制定将填补行业空白，推动小直径芯样检测技术的规范化应用，满足既有建筑改造、历史建筑保护、精装修工程检测等细分市场的迫切需求，市场前景广阔。

（四）立项目的与意义

目的：规范微创法建筑混凝土强度检测的技术要求、试验方法和数据处理规则，解决传统钻芯法破坏性大的行业痛点，提高混凝土强度检测的科学性、准确性和可操作性。

意义：

填补国内小直径芯样检测混凝土强度的标准空白，完善我国建筑工程检测标准体系；

降低检测对建筑结构的损伤，减少修复成本，提高业主对检测工作的配合度；

推动建筑检测技术的微创化发展，提升行业整体技术水平和服务能力；

为既有建筑安全评估、工程质量纠纷鉴定提供可靠的技术依据，保障人民生命财产安全。

2 项目来源

江苏省质量协会-苏质协[2026]19号-《微创钻芯检测混凝土抗压强度技术规范》

3 标准制定工作概况

3.1 标准制定相关单位及人员

| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐科 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 高级工程师 | 主持 |
| 2 | 夏华亮 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 高级工程师 | 主持 |
| 3 | 李文斌 | 中国二十二冶集团有限公司 | 正高级工程师 | 指导 |
| 4 | 邓 洋 | 中国二十二冶集团有限公司 | 工程师 | 指导 |
| 5 | 刘传贤 | 泗洪江苏方建工程质量检测有限公司 | 工程师 | 编制 |
| 6 | 赵雪磊 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 高级工程师 | 编制 |
| 7 | 蒋志学 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 工程师 | 编制 |
| 8 |  | 南京建正工程质量检测中心 |  | 校对 |
| 9 | 张玉亮 | 潍坊市建筑业发展服务中心 | 工程师 | 校对 |
| 10 | 邹丽伟 | 潍坊市建筑业发展服务中心 | 工程师 | 校对 |
| 11 | 唐国才 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 研究员级高级工程师 | 指导 |

（提示：承担标准主要起草工作的单位（不少于3个）、参与起草的人员及职责）

3.2 主要工作过程

前期准备：2026年4月，成立标准起草工作组，明确分工；进行文献调研、市场调研、技术现状分析；确定标准框架和主要技术内容方向。

草案起草：2026年6月，工作组内部讨论、起草标准草案初稿（工作组讨论稿），多次工作组会议对草案进行讨论、修改、完善，形成征求意见稿。

征求意见阶段：

征求意见时间：2026年6月15日~2026年7月1日。

意见汇总处理：共发函  份，收到回复  份，反馈的修改意见  条，其中采纳  条、部分采纳  条、不采纳  条（详见意见汇总处理表）。

修改情况：根据意见对征求意见稿进行修改后，形成标准送审稿。）

4 标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1 编制原则

本标准的编制严格遵循了适用性、规范性、先进性和科学性四大核心原则，旨在为混凝土抗压强度的微创检测提供一套统一、可靠的技术依据。

适用性原则：标准紧密围绕城市更新和建筑工程安全管理的实际需求，聚焦于既有、新建、改建、扩建及加固工程中的混凝土构件检测。通过采用微创钻芯法，有效解决了传统检测方法对建筑结构造成较大损伤的痛点，具有极强的工程应用价值。

规范性原则：标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行起草，确保了文件结构和编写格式的规范性。同时，标准对检测设备、芯样钻取、试件加工、强度计算与推定等全流程进行了明确规定，保证了检测工作的规范化和可操作性。

先进性原则：标准创新性地提出了采用直径为20mm和36mm的小直径芯样进行检测，相较于传统钻芯法，显著减小了对结构构件的损伤，体现了“微创”的技术先进性。同时，标准引入了统计学中的推定区间概念，使混凝土强度的推定结果更具科学性和可靠性。

科学性原则：标准的各项技术指标和试验方法均建立在广泛的调查研究、实践经验总结和参考国家及地方相关标准的基础上。例如，芯样尺寸、高径比、加荷速度等关键参数的确定，以及强度推定公式的选用，均有充分的理论和实践依据，确保了标准的科学严谨。

4.2 主要内容及确定依据

4.2.1 标准结构

本标准共包含9个章节和2个附录，整体框架清晰，逻辑严密，涵盖了从总则到具体操作、计算及推定的全过程。

1.范围：明确了标准的适用对象，即采用微创钻芯法检测混凝土构件抗压强度的各类工程。

2.规范性引用文件：规定了标准中引用的其他文件，确保技术要求的协调统一。

3.术语和定义：对“微创钻芯法”、“试件抗压强度值”、“混凝土抗压强度推定值”等9个核心术语进行了准确定义，为标准的理解和执行奠定基础。

4.技术要求：涵盖了检测设备（第3章）、芯样钻取（第4章）、试件加工（第5章）的具体要求，明确了设备性能、钻取位置、试件尺寸偏差及外观质量等关键指标。

5.试验方法：详细规定了试件抗压强度计算（第6章）和混凝土强度推定（第7章）的方法，包括压力试验机要求、加荷速度、计算公式及推定区间的确定方法。

6.检验规则：规定了检测批的取样数量、随机抽取原则以及异常值的剔除规则。

7.附录：

附录A： 提供了20mm和36mm两种芯样的强度换算表，是连接实测值与推定值的关键工具。

附录B： 提供了推定区间系数表，用于计算强度推定的上下限值。

4.2.2 主要内容的确定（主要技术指标及其确定依据）

微创芯样直径： 标准确定采用20mm和36mm两种公称直径的芯样。

确定依据：这是在充分试验验证和工程实践基础上确定的。小直径芯样能最大限度地减少对结构构件的损伤，满足“微创”的核心要求，同时其尺寸又能保证加工成符合高径比（H/d=1:1）要求的试件，确保试验结果的可靠性。

试件高径比（H/d）：明确规定抗压试件的高径比为1:1。

确定依据： 高径比是影响混凝土芯样抗压强度的关键因素。采用1:1的高径比是国内外相关标准的通用做法，便于试验结果的对比和换算。标准同时规定了尺寸偏差（如实际高径比应在0.98至1.02之间），以保证试验精度。

加荷速度：规定试验过程中的加荷速度为0.4~0.5MPa/s。

确定依据：加荷速度直接影响混凝土的破坏荷载。该速度范围是经过大量试验验证得出的，能够确保试件在连续均匀的荷载下破坏，测得的强度值稳定且具有代表性。

检测批最小样本量：规定36mm直径芯样最小样本量不宜少于15个，20mm直径芯样不宜少于25个。

确定依据：样本量大小直接关系到强度推定的置信度。由于20mm芯样尺寸更小，其强度离散性可能更大，因此需要更多的样本量来保证统计推定的可靠性。这一规定是基于统计学原理和试验数据分析确定的。

强度推定方法：采用计算推定区间的方法，并宜以推定区间的上限值（fcu,e1）作为检测批混凝土强度的推定值。

确定依据：相比于单一的推定值，推定区间能更全面地反映混凝土强度的总体性能和离散程度。该方法参考了统计学原理，通过设定0.85的置信度，使推定结果更具科学性和工程指导意义。

5 标准先进性体现

本标准的先进性主要体现在“微创”理念和科学的推定方法上。

微创性：与现行的钻芯法检测混凝土强度技术标准（如CECS 03）相比，本标准的核心优势在于采用直径仅为20mm和36mm的小芯样。传统钻芯法通常采用直径不小于75mm的芯样，对结构损伤较大。本标准的方法将钻孔截面积减少了约80%以上，极大地降低了对结构构件承载力和耐久性的影响，特别适用于对结构损伤有严格限制的场合，如历史建筑、重要承重构件的检测。

推定科学性：标准引入了基于统计学的推定区间概念，并提供了详细的计算公式和系数表（附录B）。这种方法不仅给出了强度的推定值，还能量化推定结果的置信度和区间范围，比传统的取平均值或最小值的方法更能科学地反映检测批混凝土的整体质量水平。

6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1 目前国内执行的标准

目前国内与钻芯法检测混凝土强度相关的标准主要包括《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS 03）等。

6.2 标准协调性

本标准在编制过程中，严格遵守了《中华人民共和国标准化法》等国家法律法规。

与强制性标准的协调：本标准作为团体标准，其所有技术要求均不低于现行国家、行业和地方的强制性标准。标准中引用的检测设备计量、安全生产和劳动保护等规定，均与相关强制性标准保持协调一致，不存在任何冲突。

与推荐性标准的协调：本标准是对现有钻芯法检测标准体系的有益补充和细化，特别是在微创检测领域。标准在术语定义、基本原则等方面与CECS 03等行业标准保持协调，但在具体技术指标（如芯样直径）上进行了创新和发展，满足了特定工程需求。

规范性引用：标准在起草规则上引用了GB/T 1.1—2020，在数据处理上提及了GB/T 4883，确保了标准编制和数据处理方法的规范性。

7 社会和经济效益

本标准的实施预计将产生显著的社会和经济效益：

社会效益：

保障结构安全：为既有建筑和重要工程提供了一种低损伤、高精度的强度检测手段，有助于及时发现结构安全隐患，保障人民生命财产安全。

推动技术进步： 填补了微创钻芯检测领域的标准空白，推动了建筑工程检测技术的创新与发展。

规范检测市场：为微创钻芯检测提供了统一的技术依据，有助于规范检测市场行为，提升检测行业的整体水平。

经济效益：

降低修复成本：由于钻孔直径小，钻芯后的孔洞修补工作量和材料成本大幅降低。

减少结构加固费用：微创检测避免了对结构造成过大损伤，从而减少了因检测导致的额外结构加固费用。

延长建筑寿命：通过精准的检测评估，可以为建筑的维修和加固提供科学依据，从而有效延长建筑的使用寿命，创造长期经济价值。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在编制起草、征求意见或审查阶段未出现对标准技术内容有实质性影响的重大分歧意见。标准的编制过程经过了广泛调查研究、认真总结实践经验、参考有关标准并在广泛征求意见的基础上，经多次讨论和修改，最终经审查定稿。

9 贯彻标准的要求和措施建议

为确保本标准的有效实施，提出以下建议：

宣贯与培训：标准发布后，建议由江苏省质量协会或起草单位（江苏方建质量鉴定检测有限公司）牵头，组织面向检测机构、施工单位、监理单位和设计单位的宣贯培训会，详细解读标准条款和技术要点。

检测能力建设：各相关检测机构应根据标准要求，配备符合规定的微创钻芯机、锯切机、压力试验机等设备，并对计量器具进行检定或校准。

人员培训：从事微创钻芯检测的技术人员应进行专业培训，熟练掌握芯样钻取、加工、试验及数据处理的全过程操作技能，确保检测结果的准确性。

试点应用：建议在典型工程中先行试点应用，积累工程经验，验证标准的适用性和可操作性，并根据反馈情况适时对标准进行完善。

10 其他应予说明的事项

（提示：标准制定过程中遇到的特殊问题及其处理方式

需要特别说明或澄清的事项（如特定条款的理解、附录的作用等）

说明编制说明的附件清单（通常包括：征求意见汇总处理表、会议纪要、试验验证报告、采标原文及译文、专利信息披露表等关键支撑材料））